施 工 图 设 计 说 明

一、项目概况

共安彝族乡是乐山市仅有的两个彝族乡之一，位于金口河区政府驻地西南面，北临永和镇，南临凉山州，东临峨边彝族自治县，西临甘洛县，1962年建立共安公社，1984年3月成立共安彝族乡至今。全乡幅员面积168.3平方公里，辖新河、文店、象鼻、林丰村4个村24个村民小组，总人口1797户6692人，其中彝族835户3471人，占总人口的51.87%。全乡现有耕地4701.65亩，退耕还林10989亩，林地232815.4亩，森林面积206405.4亩,麻杆林工区41940亩，郑毕顶工区41134亩，森林覆盖率达81.8％，24个村民小组通公路。境内有鼓尔石沟、月儿山沟、磨坊沟、盐井溪、龙胆溪等大小溪流5条，可开发利用的水资源达3万千瓦，目前建成小水电21个，总装机达2.7万千瓦。八月林保护区位于共安彝族乡境内，总面积8.4万亩，园区动植物资源丰富，素有“天然氧吧”之称。

本项目所在区域位置

新河村

项目所在地区域位置图

乐山市金口河区共安彝族乡新河村基础设施及人居环境整治改造提升项目位于金口河区共安彝族乡新河村村内，其中新河村道路建成投入使用多年，边沟由于砼盖板损坏严重，并且泥土淤积严重，导致新河村和共公路桥头至三岔河桥段两侧边沟排水不畅，下雨天雨水无法排出，直接涌入居民房屋。近年来，由于峨汉高速通车，来共安彝族乡旅游的游客逐渐增多，新河村作为共安彝族乡的桥头堡，其公共基础设施已经无法满足游客的需求。为了营造游客舒适、卫生、安全的游玩环境，本次拟对新河村1、2组村组道路和新河村村委会进行黑化处置。在桥头公园和新河村公交车台新建两处公共厕所。

| 边沟维修改造现状 |  |
| --- | --- |
| 新河村村委会现状 | 新河村村道现状 |
| 拟建公厕范围现状 |  |

本次改造提升的主要内容包括：

1、道路两边的边沟整治，以确保排水畅通；

2、对现状新河村村内道路、新河村村委会路面加铺沥青混凝土面层；

3、在新河村桥头公园及公交车站新建两座公共厕所；

二、采用的主要设计及施工规范、规程和工程验收标准

- 设计合同；

- 测绘资料及现场收集的相关资料；

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

- 《公路排水设计规范》（JTG/T D33 - 2013）

- 《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

- 建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)）

- 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

- 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013版）

- 其他相关国家及地方建设标准及规范。

三、工程设计

3.1边沟维修改造

本项目边沟维修改造起于和共公路桥头K0+000,止于三岔河桥K0+700，现状道路为沥青混凝土路面。边沟为0.6m×0.6m的混凝土盖板沟。

1、拆除边沟砼盖板

现场砼边沟盖板部分已损坏，考虑到本段边沟排水不畅，泥土淤积严重，砼盖板对于清淤不便，结合业主及主管单位的意见，本次将所有砼盖板拆除，并置于新河村村委会院坝。

2、清淤

本次针对本段边沟泥土淤积严重的情况，针对性的将边沟进行清淤处置，保障排水畅通。

3、对K0+172-K0+280段左侧埋管段进行破除，新建0.6m×0.6m的混凝土盖板沟，边沟盖板采用φ28钢筋焊接成钢筋盖板，并间隔4m接1m的可拆卸钢筋段，方便清淤。对于挖基坑破除的路面进行恢复。

4、K0+360-K0+373段左侧砼盖板拆除后，边沟盖板采用φ28钢筋焊接成钢筋盖板，最大保障上方雨水进入边沟，并间隔4m接1m的可拆卸钢筋段，方便清淤。

3.2路面加铺沥青面层设计

本项目为各条道路均位于新河村1、2组内，均为村组内部道路，本次设计范围内共涉及主要包括6条道路路面和新河村村委会院坝；其各条道路规模如下：

| 序号 | 改造道路 名称 | 道路 等级 | 设计速度 （Km/h） | 道路设计长度（m） | 现状路面面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A线 | 乡村道路支路 | ≤15 | 855.357 | 4917 | 桩代号A |
| 2 | B线 |  |  | 384.895 | 2056 | 桩代号B |
| 3 | D线 |  |  | 120.000 | 453.6 | 桩代号D |
| 4 | E线 |  |  | 263.750 | 1156.6 | 桩代号E |
| 5 | F线 |  |  | 155.124 | 583 | 桩代号F |
| 6 | G线 |  |  | 39.464 | 195 | 桩代号G |
| 7 | 新河村村委会 |  |  |  | 924 |  |

A线：起点AK0+000接现在和共公路路桥头，道路终点AK0+855.357接和公共路洗车场，道路路线全长855.357m；

B线：起点BK0+000接现状A线道路AK0+005，道路终点BK0+384.895接A线道路AK0+310，道路全长384.895m；

D线：起点DK0+000接A线道路AK0+270，道路终点DK0+120.000接现状院坝，道路全长120m；

E线：起点EK0+000接共安彝族乡派出所桥头，道路终点EK0+263.750接现状院坝，道路全长263.750m；

F线：起点FK0+000接E线道路EK0+196，道路终点FK0+155.124接现状院坝，道路全长155.124m；

G线：起点GK0+000接E线道路EK0+260，道路终点GK0+039.464接F线道路FK0+100，道路全长39.464m；

1、加铺沥青面层

根据现场踏勘，新河村现状村内水泥混凝土道路、村委会部分路面情况较好，板块完整。现对既有道路技术状况进行简单调查。其中路面行驶质量指数（RQI）为A、路面状况指数（PCI）为A、路面综合评价指数（PQI）为A。综合评定为A，适宜进行道路加铺沥青面层。

由于业主未提供与项目相关的竣工文件及基础资料，仅根据现场实际情况并与业主沟通，同时考虑工程造价等因素，结合类似工程建设经验，本次设计在既有路面加铺5cm厚AC-16C中粒式改性沥青混凝土，加铺路面结构设计如下（设计使用年限5年）：

中粒式改性沥青混凝土(AC-16C)  5cm（压实度大于96%）；

粘层油PC-3；

防裂贴

现状水泥混凝土路面(凿毛0.5cm)；

2、检查井加固提升

由于本项目加铺 5cm厚沥青面层，在原检查井的基础上将井圈提升并加固。

3.3新建公共厕所（详见建筑工程篇章）

1、建筑、结构、给水排水、电气(含强电，部分弱电）。

2、本工程采用的门、窗等应由具备相应专项资质的单位承担设计制作，安装。该单位应负责所承担部分的安全及满足相应国家及地方规范的要求:应根据建筑使用功能、节能要求、所在地区气候条件等因素综合确定选型，应满足抗风、水密、气密等性能要求，并应综合考虑安全、采光、节能、通风、防火、隔声等要求。同时与施工安装和验收的技术规程协调统一。

四、设计及施工要点

4.1水泥混凝土路面（用于K0+172-K0+280段挖沟损坏路面修补）

1、设计参数

（1）本项目采用路面结构：20cm厚水泥混凝土面层；

（2）路面设计抗弯拉强度不低于4.0Mpa；

（3）路床顶面验收标准说明

根据项目的特殊情形及受投资的影响，路床顶面验收的技术指标为：

1）路基应稳定、密实、匀质，对路面结构提供均匀的支承；

2）路床顶面的综合回弹模量值不得低于40MPa；

3）路基工作应处于中湿或干燥状态；

4）说明：当路床顶面综合回弹模量达不到要求时，应选用粗颗粒土作路床填料。

（4）材料要求

1）水泥：采用大厂生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥，水泥的存放期不超过3个月，水泥的物理性质及化学成分应符合下列要求。

水泥的化学成分和物理指标

| 水泥性能 | 要 求 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | ≯9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 12.0%～20% |
| 游离氧化钙 | ≯1.8% |
| 氧化镁 | ≯6.0% |
| 二氧化硫 | ≯4.0% |
| 碱含量 | 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合材料类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、黏土以及石灰粉 |
| 烧失量 | ≯5.0% |
| 细度(80μm) | 筛余量≯10% |
| 初凝时间 | 不早于0.75h |
| 终凝时间 | 不迟于10h |
| 安定性 | 蒸煮法检验合格 |
| 28天干缩性 | ≯0.10% |
| 耐磨性 | ≯3.6kg/m2 |
| 水泥抗折强度 | ≥7.0 |

2）粗集料：要求质地坚硬、耐久、洁净，应选用10cm以上的卵砾石(并尽量剔除软弱颗粒)制成的碎石，或坚硬的石灰岩轧制成的碎石，形状接近立方体，水洗法＜0.075mm的颗粒含量不大于1.0%，最大公称粒径不超过26.5mm。其技术指标应分别满足下表要求。

3）粗集料技术要求

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 石料强度 | ≥3级 |
| 压碎值 | ≤16% |
| 针片状颗粒含量 | ≤20% |
| 泥土杂质含量(水洗法) | ≤2% |
| 硫化物及硫酸盐含量(折算为SO3) | ≤1% |
| 软石含量 | ≤5% |

粗集料的级配范围

| 要求 级配 范围 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |
|  | 100 | 90～100 | 60～75 | 30～50 | 10～30 | 0～10 | 0～5 |

4）细集料：采用天然河沙，要求质地坚硬、耐久、洁净，细度模数宜在2.5以上。

细集料技术要求

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 含泥量(水洗法) | ≤3% |
| 硫化物及硫酸盐含量(折算为SO3) | ≤0.5% |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 云母含量 | ≤2% |

细集料的级配范围

| 砂分级 | 方孔筛尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 0.075 |
|  | 累计筛余(以质量计0(%) |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |
| 细砂 | 90～100 | 55～85 | 16～40 | 0～25 | 0～15 | 0～10 |

5）水：用于水泥混凝土的水不应含有影响砼质量的物质；

6）路面设计抗弯拉强度不低于4.0MPa；

7）最大水灰比为0.48；

8）胀缝接缝板要求：

①填缝料：应具有与混凝土板壁黏结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、低温不脆裂、耐久性好的聚胺酯类填缝料。

| 试验项目 | 胀缝板种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 木材类 | 塑料(橡胶)泡沫类 | 纤维类 |
| 压缩应力(MPa) | 5.0-20.0 | 0.2-0.6 | 2.0-10.0 |
| 弹性复原力(%) | >55 | >90 | >65 |
| 挤出量(mm) | <5.5 | <5.0 | <4.0 |

聚胺酯类填缝料技术要求

| 试 验 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 失粘(固化)时间(h) | 3～16 |
| 弹性复原率(%) | ≥90 |
| 流动性(mm) | 0 |
| (-10℃)拉伸量(mm) | ≥25 |
| 与混凝土黏结强度(MPa) | ≥0.4 |
| 黏结延伸率(%) | ≥400 |

2、水泥混凝土面层施工

（1）水泥混凝土路面的施工应按照《公路水泥砼路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的有关规定执行，砼路面施工前应选择具有代表性的实验段，待各项技术标准符合相关技术要求后，方可进行大面积施工。

（2）支模要纵向顺直，立面垂直，顶面平整。

（3）严格控制用水量，应每天测定砂、石含水量，以调整用水量。材料应准确计量，水、水泥及水允许误差为±1％，砂和石料允许误差为±3％。外加剂允许误差为±2％。

（4）按本设计严格控制砼用的碎石粒径及级配，砂的细度模数不小于2.5，在进行砼配合比设计和试验时，不能以加大水泥用量的方法来达到砼设计强度的要求。

（5）混凝土振捣：先用振捣棒振捣，再用振动梁振捣，而后用提浆筒来滚压，最后找平。

（6）养生：在表面喷洒薄膜养生剂，洒布要均匀，用量要足够。也可采用湿草袋或麻袋覆盖养生，每天需洒水2～3次。

（7）路面混凝土所用水泥应采用质量稳定的大厂生产的水泥，并应进行抽检，合格后方能用于施工。不合格施工用材禁止使用。

（8）路面所需粗集料应按实验确定级配，细集料的含泥量应严格控制。

（9）砼拌合物的运输宜采用自卸机动车运输，砼拌合物从搅拌站出料运至铺筑点进行摊铺、振捣、抹面直至浇筑完毕允许的最长时间，由试验根据水泥初凝时间确定，并应符合以下规定：施工气温5～10℃时，允许最长时间2小时，10～20℃允许最长时间为1.5小时，20～30℃允许最长时间为1小时。装运砼拌合物的车辆不允漏浆，出料及铺筑时的卸料高度不应超过1.5米。运输过程中应防止离折，当有明显离折时，应在铺筑时重新拌匀。

（10）路面浇筑后应进行捣实抹平，抹面时严禁在面板砼上洒水和撒水泥粉。

（11）当砼达到设计强度的25～30％时，应及时采用切缝机进行缩缝切割，切缝时，刀片冷却用水的水压不低于0.2MPa。切缝后应尽快灌注填缝料。

（12）水泥砼面层均采用刻槽机刻槽，刻槽深度0.5～1mm，槽宽3mm，槽间距12～24mm之间。施工时应注意适时刻槽，并要求对面层砼进行良好养生，当烈日曝晒或有干旱风吹时，宜在遮阴棚下进行，并随时做好防雨准备工作，以保证路面的施工质量。

（13）砼板在养护期间和未浇填缝料前应禁止车辆通行，在达到设计强度的40％以后，方可允许行人通行。养护时间应根据砼强度增长情况而定，一般为14～21天。砼达到设计强度后才能允许开放交通。若特殊情况需要提前开放交通时，砼板强度应达到设计强度的80％以上，其车辆荷载不得大于设计荷载。

（14）为保证正确的线型使路面美观，砼面板浇筑后板边应切割整齐，路肩宽度应与设计一致。

（15）本公路建议采用机械化连续施工，施工前应对各种机具作全面检查，并经调试证明处于良好状态。机械数量应足够，施工能力应配套，重要机械宜有备用设备。

（16）建议加强各工序间的配合，如路基施工至路床标高并经检验合格后，应尽快铺筑路面各结构层，避免路床未经隔水处理下渗软化路基，造成通车后路面破坏。

（17）因项目为单车道，路面应进行整体浇筑，路面结构采用满铺。

（18）施工时应注意天气预报，加强工地现场与拌和场之间的联系，各工序应紧衔接。当遇雨或原路面潮湿时，不得摊铺水泥砼。

（19）未尽事宜请参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014)。

3、C25砼边沟

强度等级：

C25混凝土的28天抗压强度为25MPa。

材料要求：

水泥强度等级通常为32.5到42.5MPa。

砂子为中砂，含泥量不超过4%。

石子最大粒径一般为20mm。

混凝土坍落度在30至50mm之间。

4.2沥青混凝土面层

本项目路面用沥青砼均从商品沥青混凝土拌合站购买。

1、沥青混凝土材料组成及施工要求

（1）沥青混凝土材料

面层设计为改性沥青混凝土路面，路面施工前必须先对基层进行验收，达到要求后方可施工面层。

热拌普通沥青混合料施工环境温度不应低于5℃，热拌改性沥青混合料施工环境温度不应低于10℃。沥青混合料分层摊铺时，应避免层间污染。

材料组成及性能要求：

1）沥青

全路段沥青混凝土面层采用A级70号道路石油沥青，其性能应符合下表规定。

道路石油沥青技术要求

| 自然区划 |  |  | V2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候分区 |  |  | 1-4-2 |  |
| 指标 |  | 单位 | 70号 | 试验方法 |
| 针入度（25℃，100g,5s） |  | 0.1mm | 60-80 | T0604 |
| 针入度指数PI |  |  | -1.5～+1.0 | T0604 |
| 延度(5cm/min，10℃) 不小于 |  | cm | 15 | T0605 |
| 软化点(R&B) 不小于 |  | ℃ | 46 | T0606 |
| 60℃动力粘度 不小于 |  | Pa.s | 180 | T0620 |
| 蜡含量( 蒸馏法) 不大于 |  | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点 不小于 |  | ℃ | 260 | T0611 |
| 密度(15℃) |  | g/cm³ | 实测记录 | T0603 |
| 溶解度 不小于 |  | % | 99.5 | T0607 |
| TFOT(或RTFOT)后 | 质量变化 不大于 | % | ±0.8 | T0610或 T0609 |
|  | 残留针入度比（25℃） 不小于 | % | 61 | T0604 |
|  | 残留延度（10℃） 不小于 | cm | 6 | T0605 |

沥青面层采用成品改性沥青，改性剂掺量为2.5%(具体掺量通过相关试验结合改性沥青技术要求及沥青混合料性能技术要求确定)。改性沥青技术要求如下表：

SBS改性沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 70号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-D |  |
| 针入度（25℃，100g,5s） | 0.1mm | 40-60 | T0604 |
| 针入度指数PI 不小于 |  | 0 | T0604 |
| 延度(5cm/min，5℃) 不小于 | cm | 20 | T0605 |
| 软化点(R&B) 不小于 | ℃ | 60 | T0606 |
| 动力粘度(135℃) 不小于 | Pa.s | 3 | T0625/T0619 |
| 弹性恢复25℃ 不大于 | % | 75 | T0662 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 230 | T0611 |
| 贮存稳定性离析，48h软化点差 不大于 | ℃ | 2.5 | T0661 |
| 溶解度 不小于 | % | 99.0 | T0607 |
| TFOT(或RTPFOT)后残留物 |  |  |  |
| 质量变化 不大于 | % | ±1.0 | T0610或 T0609 |
| 针入度比25℃ 不小于 | % | 65 | T0604 |
| 延度5℃ 不小于 | cm | 15 | T0605 |

2）粗集料

沥青面层的粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂志，具有足够的强度、耐磨耗性，必须严格限制集料的细长扁平颗粒含量。粗集料应具有良好的颗粒形状，为保证粗集料规格、棱角，控制针片状含量，应采用反击式破碎工艺生产，不能采用颚式破碎机加工。同时统一砸石机的型号和规格，以及筛分设备的型号和筛孔尺寸，由大石场集中加工。其质量技术应满足下表

沥青面层用粗集料质量技术要求表

| 指标 | 单位 | 表面层 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 | % | 26 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | % | 28 | T0317 |
| 表面相对密度 不小于 |  | 2.60 | T0304 |
| 吸水率 不大于 | % | 2.0 | T0304 |
| 坚固性 不大于 | % | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量(混合料) 不大于 其中粒径大于9.5mm 不大于 其中粒径小于9.5mm 不大于 | % | 15 12 18 | T0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于 | % | 1 | T0310 |
| 软石含量 不大于 | % | 3 | T0320 |
| 磨光值PSV 不小于 |  | 42 | T0321 |
| 与沥青的黏附性 不小于 |  | 5级 | T0663 T0616 |

粗集料对破碎面的要求

| 混合料类型 | 具有一定数量破碎面颗粒的含量(%) |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1个破碎面 | 2个或2个破碎面以上 |  |
| 表面层 不小于 | 100 | 90 | T0346 |
| 中、下面层 不小于 | 90 | 80 |  |

如果粗集料与沥青粘附性不能满足要求，可掺入适量的消石灰，以提高沥青与集料间的粘性力，具体的掺入量应通过沥青混合料的水稳性检验确定。

沥青与抗剥落剂的混合液在静置不用的状态下，不宜超过24小时，否则应重新搅拌一次。

3）细集料

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒组成，同时细集料应与沥青有良好的粘性力，严格控制其含泥量、砂当量或亚甲蓝值。细集料必须由具有生产许可证的采石场、采矿厂生产。石屑应采用粗集料破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛余部分，在生产石屑的过程中应具有抽吸设备，严禁将覆盖层或夹层的泥土混入石屑中。细集料的质量应满足下表的要求。

沥青混合料用细集料质量技术要求

| 指 标 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面相对密度 | 不小于2.5 | T0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分） (%) | 不小于12 | T0340 |
| 含泥量（小于0.075的含量）(%) | 不大于3 | T0333 |
| 砂当量 (%) | 不小于60 | T0334 |
| 亚甲蓝值 （g/kg） | 不大于25 | T0349 |
| 棱角性（流动时间）（s） | 不小于30 | T0345 |

注：坚固性试验可根据需要进行。

4）填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土、杂质应除净，矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。拌合机的粉尘可作为矿粉的一部分回收，但每盘用量不得超过填料总量的25%，掺有粉尘填料的塑性指数不得大于4%。填料质量应符合下表的要求。

沥青混合料用矿粉质量技术要求

| 指 标 |  | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（t/m3） |  | 不小于2.5 | T0352 |
| 含水量（%） |  | 不大于1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围 | ＜0.6mm（%） | 100 | T0351 |
|  | ＜0.15mm(%) | 90-100 |  |
|  | ＜0.075mm(%) | 75-100 |  |
| 亲水系数 |  | 小于1 |  |
| 塑性指数 （%） |  | 小于4 |  |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |  |
| 外观 |  | 无团粒结块 | 观察 |

5）沥青混合料

各沥青混凝土的关键性筛孔通过率要求如下：

粗型和细型密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率

| 混合料类型 | 用以分类的关键性筛孔（mm） | 名称 | 关键性筛孔通过率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-16 | 2.36 | AC-16C | < 38 |

各沥青结构层用混合料矿料级配要求如下：

密级配沥青面层用矿料级配组成

| 级配 | 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-16C |  | 100 | 95～100 | 78～92 | 65～78 | 40～52 | 28～38 | 19～26 | 11～21 | 8～16 | 6～12 | 4～8 |

（2）沥青路面抗滑技术指标和抗滑措施

表面层抗滑性能以横向力系数SFC60和路面宏观构造深度TD(mm)为主要指标。

| 年平均降雨量（mm） | 交工检测指标值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 路面宏观构造深度TD(mm) |
| 1009.4 | ≥54 | ≥0.55 |

沥青混凝土路面的防滑措施：

a、面层采用磨光值不同矿料掺配，可获得长期微观粗糙表面。

b、对已形成沥青膜的光滑路面，可采用适当粒径的碎石（经筛选，粒径均匀，强度较高的）在温度较高时铺撒在路面，用压路机强行压入。

c、经长期行车碾压及磨耗而形成的光滑路面，可采用乳化沥青稀浆封层进行技术处理。另外橡胶粉未在沥青混凝土中的应用也能显著地提高路面的抗滑性。

d、修筑硬路肩，可防止泥土带入路面，有利用于保持路面的清洁和粗糙度，为对路面抗滑极为有利。

（3）粘层

为加强沥青面层的粘结，在沥青面层间应浇洒粘层沥青。粘层沥青采用快裂的洒布型乳化沥青PC-3型，其用量为0.3～0.6L/m2。

喷洒粘层油时应注意：

① 气温低于10℃时不得喷洒粘层油，寒冷季节不得不喷洒时可分两次喷洒。路面潮湿时不得喷洒粘层油，用水洗刷后需待表面干燥后喷洒。

② 喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

③ 粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧接着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

粘层沥青技术指标要求

| 试验项目 |  |  | 透层沥青 | 粘层沥青 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青标准粘度计 C25.3（s） |  |  | 8～20 |  |
| 恩格拉粘度 E25 |  |  | 1～6 |  |
| 筛上残留物（1.18mm筛）不大于（%） |  |  | 0.1 |  |
| 蒸发残留物 | 残留物含量不小于（%） |  | 35 | 50 |
|  | 针入度（250C 100g 5s）(0.1mm) |  | 60～100 |  |
|  | 延度（150C）不小于（%） |  | 40 |  |
|  | 溶解度（三氯乙烯）不小于（%） |  | 97.5 |  |
| 常温储存稳定度 |  | 1d 不大于（%） | 1 |  |
|  |  | 5d 不大于（%） | 5 |  |
| 与矿料的粘附性，裹复面积不小于 |  |  | 2/3 |  |

4.3防裂贴粘附及使用处理

防裂卷材技术指标

防裂卷材用于接缝（原水泥砼路面纵、横缝，新浇水泥砼路面板和旧水泥砼路面板之间的接缝，沥青路面与水泥砼路面之间的接缝，沥青路面纵、横向裂缝）的铺贴，发挥防裂卷材的抗裂作用及吸能作用，可有效抑制裂缝向上传递。防裂卷材采用以SBS 改性材料为主，宽度0.5m，辅以各种助剂制成的沥青涂盖料浸涂聚酯胎基制成的具有自粘性的改性沥青防裂卷材，其技术指标应符合下表的相关要求。

防裂卷材技术要求

| 技术指标 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 卷材下表面沥青涂盖层厚度 mm |  | ≥1 |
| 可溶物含量 g/m2 |  | ≥1700 |
| 耐热性110℃ |  | 无滑动、流淌、滴落 |
| 低温柔性 -25℃ |  | 无裂纹 |
| 拉力/N (N/50mm) |  | ≥800 |
| 最大拉力时延伸率 % |  | ≥40 |
| 盐处理 | 拉力保持率/% | ≥90 |
|  | 低温柔性 -25℃ | 无裂纹 |
|  | 质量增加/% | ≤1 |
| 热老化 | 拉力保持率/% | ≥90 |
|  | 延伸率保持率/% | ≥90 |
|  | 低温柔性 -20℃ | 无裂纹 |
|  | 尺寸变化率/% | ≤0.5 |
|  | 质量损失/% | ≤1 |
| 渗油性/张数 |  | ≤1 |
| 自粘沥青剥离强度/N/mm |  | ≥1 |
| 50℃剪切强度/ MPa |  | ≥0.12 |
| 50℃粘结强度/ MPa |  | ≥0.050 |
| 热碾压后抗渗性 |  | 0.1MPa，30min 不透水 |
| 接缝变形能力 |  | 10000 次循环无破坏 |

防裂卷材施工要求

①必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁。

②宽度在5—19mm之间的裂（接）缝，必须将其清理干净，并用密封胶填充。

③宽度在19—50mm之间的裂（接）缝及下陷区域，必须将其清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至现有高度。

④宽度超过50mm的裂缝或坑槽，必须先将其清理干净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度。

⑤对于高度不同的裂（接）缝及下陷的区域，必须进行找平处理。

⑥对于桥面、路面的突起，必须 进行清理或找平处理至平整。

⑦应在表层温度等于或大于21℃的条件下使用。

⑧如表层温度低于21℃,建议使用温火烤抗裂贴，应平整、不起皱、不翘边。

⑨建议在铺设高分子抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。

⑩在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50mm。不能超过两层以上的重叠。与上层铺设的间隔时间不应超过24小时。

4.4公共厕所

详见建筑工程篇章。

五、沿线地形地貌、气候、水文特征、地震与公路建设关系

5.1 地理位置及交通条件

金口河区地处四川盆地西南部，隶属四川省乐山市，是乐山市交通次枢纽，地处乐山市、雅安市、眉山市和凉山彝族自治州四市州交界处，东南与峨边彝族自治县相邻，西与凉山彝族自治州州甘洛县、雅安市汉源县交界，均有乡道，县道以及省道与周边该速公路相衔接，项目区域交通条件良好。

5.2 地形与地貌

金口河区地处四川盆地西南部，系典型的大山区。金口河的山大都有两三千米高。这一座座高高矮矮的山只不过是一砣砣大大小小的石头。其中山地占99%，最低海拔530米，最高海拔3321米，平均海拔2250米。

项目所在区的地形、地貌单元受地质构造和岩性控制明显，现按地貌成因类型和形态特征主要以构造剥蚀地貌：

构造剥蚀地貌：

构造剥蚀地形是项目区域分布最广的地貌单元，项目沿线大部分地貌为浅丘地貌，为侏罗系上统遂宁组泥岩组成，本项目沿线背斜与向斜基本平行相间展布，在向斜中部，沟谷迂回曲折，无一定方向，其间有小溪发育，呈树枝状。丘顶风化后多呈圆丘、“塔状”平顶丘。

5.3地层岩性

项目区内分布地层为中生界侏罗系及新生界第四系地层。现将地层岩性由新至老分述如下：

1、第四系全新统人工堆积层（Q4me）：杂色，由块碎石、浆砌条石、粘性土等组成，含量小于40%，厚度一般1.0～5.0m，结构松散～稍密状，稍湿～干，为老路路基以及修建房屋屋基填筑。新建路段耕植土：褐色、黄褐色，主要有粘性土组成，含有少量植物根系，呈松散状。均匀性、密实性较差。

2、第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）：

粉质粘土：褐色，稍湿~湿，可塑~硬塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，无摇振反应，残坡积成因，上部含少量植物根系。钻探揭露厚度0~6.0m。

3、侏罗系地层（J）

侏罗系上统遂宁组（J3s）： 拟建项目钻探揭示以灰褐色的砂质为主，局部地段泥质砂岩。

（3-1）强风化砂岩：灰褐色，矿物成分以长石、石英矿物为主，中厚层状结构，泥钙质胶结．裂隙较发育，岩体较破碎，岩芯呈饼状、少量短柱状，岩体完整性差,承载力一般。

（3-2）中风化砂岩：灰褐色，矿物成分以长石、石英矿物为主，中厚层状结构，泥钙质胶结．其岩石裂隙不发育，岩芯多呈柱状、长柱状，岩体完整性较好。岩芯多呈柱状、长柱状，最大节长80ｃｍ。层位相对稳定，分布均匀性较差，分布均匀，工程稳定性较好。

5.4气象

项目区属中亚热带湿润季风气候区。金口河境内属亚热带气候，气候温和、雨量较多，但由于境内山峰林立、沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。区域内的大坪、五池、鹿儿坪等地，处于海拔1500米至2200米高度，基本无夏。大峡谷的谷底，海拔550米至800米的区域，属于“热河谷”，冬季（12月~2月）各月平均气温9℃~11℃，气候温暖，可作避寒旅游地。当地俗语“毛坪的雨，沙坪的风，金口河好过冬”，可谓真实写照。五池一带多雾；海拔2000米以上山地积雪期长。

5.5水文

境内水系发达，以大渡河为主干，大小河流30余条，容水总量836亿立方米，水能（不含岷江）蕴藏量达6万千瓦。

（1）地表水

沿线地表水系为岷江水系，一般河水随季节性降雨变化，雨季江水汹涌，通常水量较为丰富，但河流冬春枯水期流量变化较大。

（2）地下水

工程区地下水按岩性及其赋存形式、水理性质及水力特征，将地下水划分为二种类型：第四系松散堆积层孔隙水及基岩裂隙水，现将其主要特征详述如下：

（1）第四系松散堆积层孔隙水

主要分布于丘间平坝中的坡洪积层和斜坡地带的坡残积层中，含水层一般为粉质粘土、块石土、碎、砾类土层中，含水地层厚度不均，结构松散，透水性强，主要起过水通道作用，常处于稍湿～饱和状态，雨季含水性中等，枯水季含水性弱，有少量的小泉出露。主要接受大气降水及河水补给。

（2）基岩裂隙水

主要分布于三叠系上统须家河组地层中，含水岩组分别为砂岩等岩类，地下水较贫乏，其赋存与分布主要受地质构造条件的限制。本次勘察未揭见有稳定地下水。

六、沿线筑路材料、水、电等建设条件与施工条件

6.1自采材料

根据沿线材料料场的分布及材料特性，沿线可设块、片石料场、碎石料场、砂砾石料场，各料场开采条件优越，运输条件良好。

6.2外购材料

钢材、水泥等可在金口河区或周边县市采购,汽车运至工地。

木材等均可在当地购买。

施工用电可与电业管理部门联系，搭接附近电力线网。

沿线水资源水质符合饮用水和施工用水要求，可作施工和生活用水。

6.3.弃运材料

需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物暂按5km计取。

七、各级政府、部门意见及采纳情况

本项目外业调查时邀请了当地乡镇、村委会参与，并与他们进行了商议，了解情况，征求意见，顺利地达成一致意见。

八、其他注意事项

对本项目涉及到工程量，施工单位严禁私自施工，需经建设单位、监理单位同意后，方可进行施工。

施工单位在施工中应文明施工，做好降噪、减污、安全等各方面工作。为保证沿线居民的正常生活和休息，建议采用以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照有关规定，避免夜间进行高噪声施工作业。应在有安全隐患的地方树立明显的标志、标牌，提醒驾驶员注意安全。加强施工管理建立本项目的安全管理系统，针对事故多发、易发的诱因及时发现、及时解决。积极与气象、地震等部门的数据共享，及时掌握气候变化情况，制定相应应对机制。在雨、雾、冰雪天气对车辆安全带来重大影响时，实行限速和交通管制。

（2）尽可能采用低噪声的施工机械，如用液压工具代替气压工具。

（3）施工机械应尽可能放置于对周围居民影响最小的地方。

（4）对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理。

（5） 减少扬尘和加强施工区废弃物的管理：对土石方的运输途径进行规划，采取措施保证装土车沿途不洒落，防止沿程弃土满地，影响环境整洁；及时清理施工现场和施工人员的生活废弃物，保证施工区现场整洁，避免传染病的孳生和传播。

（6）其他未尽事宜按照相关设计、施工技术规范执行。

六、特别说明

项目设计时间为2025年06月，施工时间距离现在已有一段距离，请施工单位进场前认真核对图纸，如遇实际情况与设计不符问题，立即停工并告知监理、业主、设计处理。

本设计成果文件使用说明：请施工单位、监理单位及其他咨询单位等，在使用之时：

务必仔细阅读并准确、完整的理解成套成果文件；

参阅相应规范、标准等；

辨识项目实时工况、设计边界条件等与设计之刻状况变化的有无等。

在此基础上，综合理解、消化解读。如：发现有任何错误或歧义，务请第一时间与设计单位函件联系并解惑；在消解成果文件并无异议后，方可进入各自的下一工作流程。如成果文件有明显错误或不妥，不限于此，使用人仍然“按图”执行，责任自担！由此带来的不便，敬请理解。